## Slide 1
Resumen
El MoO3 (Trióxido de Molibdeno) es un material muy importante tecnológicamente debido a sus propiedades estructurales, ópticas y eléctricas. Una de sus más recientes aplicaciones es como sensor de gases y ventana inteligente. En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en el crecimiento de las películas delgadas de MoO3, que fueron depositadas sobre sustratos de vidrio común mediante la técnica de evaporación térmica, empleando como fuente un láser de CO2(10,6μm) que emite en onda continua. La intensidad del láser, el tiempo de depósito y la presión parcial de oxígeno en la cámara de evaporación se mantuvieron constantes y se varió la temperatura del sustrato entre 100 °C y 350 °C. Se encontró que la estructura de las muestras crecidas sobre sustratos de vidrio depende fuertemente de la temperatura del sustrato. Está variación incide en los valores del Gap hallados en las muestras y un crecimiento en el índice de refracción conforme aumentaba la temperatura de evaporación con la que se creció la muestra.
Detalles experimentales
El presente trabajo propone el uso de la técnica de evaporación con láser de CO2 funcionando en modo de onda continua.
Parámetros de crecimiento
Fijos:
Intensidad del láser: 3.5 W/mm2
Tiempo de depósito: 40 minutos
Presión base: 6x10-5 mbar
Presión parcial de oxígeno: 6x10-3 mbar
Variado:
Temperatura del sustrato: entre 100 º C y 350 º C con intervalos de 50 º C.
Técnicas de caracterización
Conclusiones
Estudio de películas delgadas de MoO3 crecidas por evaporación láser como posible sensor de gases.
Lic. Margarita María Zuluaga Martínez, MSc Física
Docente: Universidad Piloto de Colombia, Universidad Militar Nueva Granada
Bibliografía
DRX
Las técnicas de difracción de rayos X sirven para determinar la estructura microscópica detallada de un material.
XPS
Esta técnica identifica los elementos que constituyen las primeras capas atómicas y determina que compuestos químicos forman. Se basa en el análisis de las energías de los electrones emitidos por una sustancia al ser irradiada con rayos X.
Transmitancia
En la técnica la luz proveniente de una lámpara de mercurio se enfoca sobre un monocromador. Este descompone la radiación incidente en sus longitudes de onda fundamentales y esta luz monocromática se hace incidir perpendicularmente sobre la superficie de la muestra. Un tubo fotomultiplicador detecta la luz que deja pasar la muestra. Este proceso se realiza hasta que todo el espectro de análisis sea enviado sobre la muestra.
Hussain, O.M., Rao, K.S.: Characterization of activated reactive evaporated MoO3 thin films for gas sensor applications. Mater. Chem. Phys. 80, 368–646 (2003).
Cárdenas, R., Torres, J., Alfonso, E.: Optical characterization of MoO3 thin films produced by continuous wave CO2 laser-assisted evaporation. Thin Solid Films 478, 146–151 (2005).
Zuluaga M., A. Pardo, Torres J., Alfonso J.E., Influence of the laser power on the optical properties of MoO3 thin films prepared by CO2 laser evaporation, Microelectronics Journal, Volume 39, Issue 11, November 2008, Pages 1264–1265.
A. Arfaoui, B. Ouni, S. Touihri, A. Mhamdi, A. Labidi, T. Manoubi Effect of annealing in a various oxygen atmosphere on structural, optical, electrical and gas sensing properties of MoxOy thin films. Optical Materials 45 (2015) 109–120.
En este trabajo se encontró que la estructura de las muestras de MoO3 crecidas sobre sustratos de vidrio dependen fuertemente de la temperatura del sustrato. Las muestras preparadas a bajas temperaturas de sustrato presentaron espectros característicos de un material amorfo. A partir de una temperatura de sustrato de 200°C las muestras empiezan a tener una cristalinidad de baja dimensión presentando mezcla de las fases monoclínica y ortorrómbica del MoO3 .
Los análisis de XPS en diferentes muestras de MoO3 elaboradas a diferentes temperaturas de sustrato corroboraron la existencia del compuesto MoO3 en las películas, pero no se observó una variación apreciable de la composición con la temperatura del sustrato.
La temperatura del sustrato afecta considerablemente el gap del material, este valor aumenta al disminuir la temperatura del sustrato, se obtuvieron valores de gap del material entre 3.6 y 3.9 eV.
Introducción
Resultados
Espectro angosto de XPS de la muestra de MoO3 crecida a 250 º C
XPS
DRX
Transmitancia
Espectros de transmitancia para películas delgadas de MoO3 crecidas en función de la temperatura del sustrato.
Tabla No.1 Índice de refracción y gap óptico para películas delgadas de MoO3 crecidas a diferentes temperaturas de sustrato.
Patrones de difracción de rayos X para películas delgadas de MoO3 depositadas a: PL=3.5 W/mm2, t=40 min y PO2=6.3x10-3 mbar.